Адреса бетонных заводов:

БЗ «на Шоссе» г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 320б корпус 2. Тел. 271-04-08

БЗ «у Чусовского моста» трасса Пермь-Березники, отворот на д. Бобки. Тел. 203-07-88

БЗ «в Краснокамске» г. Краснокамск, ул. Спортивная 10. Тел. 203-06-88

E-mail: mailto:vegabeton@mail.ru

Сайт: www.vega-beton.ru

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БЕТОНЫ

ГОСТ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ

12730.2-78

Concretes. Method of determination of moisture content

Дата введения 01.01.80

Настоящий стандарт распространяется на все виды бетонов и устанавливает метод определения влажности путем испытания образцов.

    - ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Общие требования к методу определения влажности бетонов - по ГОСТ 12730.0.

  - АППАРАТУРА И РЕАКТИВЫ

2.1. Для проведения испытания применяют:

- весы лабораторные по ГОСТ 24104;

- шкаф сушильный по ГОСТ 13474;

- эксикатор по ГОСТ 25336;

- противни;

- хлористый кальций по ГОСТ 450.

  - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

- Влажность бетона определяют испытанием образцов или проб, полученных дроблением образцов после их испытания на прочность или извлеченных из готовых изделий или конструкций.

- Наибольшая крупность раздробленных кусков бетона должна быть:

- для тяжелых бетонов и бетонов на пористых заполнителях - не более максимального размера зерен заполнителей;

- для мелкозернистых бетонов (включая ячеистые и силикатные) - не более 5 мм.

- Из раздробленного материала путем квартования отбирают усредненную пробу массой не менее:

1000 г - для тяжелых бетонов и бетонов на пористых заполнителях; 100 г - для ячеистых, силикатных и мелкозернистых бетонов.

При производственном контроле влажности бетона в бетонных и железобетонных изделиях допускается проводить испытания проб бетона меньшей массы в соответствии с требованиями стандартов на эти изделия.

- Дробят и взвешивают образцы или пробы сразу же после отбора или хранят в паронепроницаемой упаковке или герметичной таре, объем которой превышает объем уложенных в нее образцов не более чем в два раза.

  - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Подготовленные пробы или образцы взвешивают, ставят в сушильный шкаф и высушивают до постоянной массы при температуре (105 ± 5) °С.

Постоянной считают массу пробы (образца), при которой результаты двух последовательных взвешиваний отличаются не более чем на 0,1 %. При этом время между взвешиваниями должно быть не менее 4 ч.

- Перед повторным взвешиванием пробы (образцы) охлаждают в эксикаторе с безводным хлористым кальцием или вместе с сушильным шкафом до комнатной температуры.

- Взвешивание производят с погрешностью до 0,01 г.

- Собранную влажность тяжелого бетона, бетона на пористых заполнителях и силикатного бетона определяют по методике ГОСТ 12852.6.

При этом массу пробы тяжелого бетона и бетона на пористых заполнителях в зависимости от наибольшего размера зерен заполнителя принимают по таблице.

| Наибольший размер зерна | Масса пробы, г |
| --- | --- |
| заполнителя, мм |  |
| 20 и менее | 100 |
| 40 | 200 |
| Более 40 | 500 |

  - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- Влажность бетона пробы (образца) по массе Wм в процентах вычисляют с погрешностью до 0,1 % по формуле

| W  | mВ  mС | 100 | (1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М | mС |  |  |

где mВ - масса пробы (образца) бетона до сушки, г; mС - масса пробы (образца) бетона после сушки, г.

5.2. Влажность бетона пробы (образца) по объему Wo в процентах вычисляют с погрешностью до 0,1 % по формуле

| WО  | WМ PО | (2) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | PВ |  |  |

где PО - плотность сухого бетона, определенная по ГОСТ 12730.1, г/см3; PВ - плотность воды, принимаемая равной 1 г/см3.

- Влажность бетона серии проб (образцов) определяют как среднее арифметическое результатов определения влажности отдельных проб (образцов) бетона.

- В журнале, в который заносят результаты испытаний, должны быть предусмотрены следующие графы:

- маркировка образцов; - место и время отбора проб;

- влажностное состояние бетона; - возраст бетона и дата испытаний;

- влажность бетона проб (образцов) и серий по массе; - влажность бетона проб (образцов) и серий по объему.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Государственным комитетом СССР по делам строительства