Адреса бетонных заводов:

БЗ «на Шоссе» г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 320б корпус 2. Тел. 271-04-08

БЗ «у Чусовского моста» трасса Пермь-Березники, отворот на д. Бобки. Тел. 203-07-88

БЗ «в Краснокамске» г. Краснокамск, ул. Спортивная 10. Тел. 203-06-88

E-mail: mailto:vegabeton@mail.ru

Сайт: www.vega-beton.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ТВЕРДЕНИИ

ГОСТ 24316-80

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН

Всесоюзным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом гидротехники имени Б.Е. Веденеева (ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева) Министерства энергетики и электрификации СССР

Научно-исследовательским сектором Гидропроекта имени С.Я. Жука Министерства энергетики и электрификации СССР

Грузинским научно-исследовательским институтом энергетики и гидротехнических сооружений (ГрузНИИЭГС) Министерства энергетики и электрификации СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.Б. Судаков, канд. техн. наук (руководитель темы); А.А. Борисов, канд. техн. наук; С.В. Шаркунов; А.С. Магитон; Г.И. Чилинаришвили, канд. техн. наук; И.И. Костин; А.Д. Осипов, канд. техн. наук

ВНЕСЕН Министерством энергетики и электрификации СССР

Зам. министра Ф.В. Сапожников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 июня 1980 г. № 90

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БЕТОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Метод определения тепловыделения при твердении | ГОСТ |  |
| Concrete. Methods of the determination | 24316-80 |  |
| of exethermic neat in concrete |  |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 19 июня 1980 г. № 90 срок введения установлен

с 01.01.1982 г.

Настоящий стандарт распространяется на цементные бетоны и устанавливает метод определения удельного тепловыделения цемента в бетоне, твердеющем в адиабатических условиях, путем установления величины подъема температуры во времени и последующего проведения необходимых расчетов.

Метод следует применять при возведении массивных сооружений, которые требуют принятия в конкретных условиях специальных мер к регулированию температурных напряжений, возникающих в результате выделения тепла цементом в твердеющем бетоне.

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕТОННОГО ОБРАЗЦА

1.1. Подбирают бетон реального состава, рассчитывают расход составляющих этого бетона (гравий, щебень, песок, цемент, вода, добавки) в зависимости от объема применяемых форм и приготовляют бетонную смесь.

Составляющие и форму с крышкой взвешивают с погрешностью до 0,1 %.

(Поправка. ИУС 7-1982).

- АППАРАТУРА

2.1. Для установления величины подъема температуры в твердеющем бетоне применяют адиабатический калориметр, в состав которого входит следующая аппаратура:

адиабатическая камера, которая должна быть изготовлена из материала малой теплопроводности, снабжена устройством для подогрева и охлаждения воздуха в камере, вентиляторами для обеспечения непрерывного его перемешивания и устройством для автоматического поддержания адиабатического режима твердения бетонного образца с допустимым отклонением температуры среды от температуры бетона не более 0,2 С. Допускается применение адиабатических камер с водной средой с устройством для ее охлаждения, нагрева и интенсивного перемешивания;

формы для изготовления образцов-кубов с ребром длиной 400 мм или образцов-цилиндров диаметром и высотой 400 мм. Для изготовления образцов-кубов из бетонов с заполнителем максимальной крупностью 20 и 40 мм допускается применять формы с ребром длиной 200 и 300 мм, а для изготовления образцов-цилиндров формы диаметром 200 и 300 мм. Высоту цилиндра следует принимать равной его диаметру. Теплоемкость формы не должна превышать 5 % теплоемкости бетонного образца. Формы должны быть оснащены крышкой, поддоном-тележкой и кожухом;

самопишущие приборы, регистрирующие температуру бетона и в камере, которые должны обеспечивать измерение температуры до 100 С с погрешностью не более 0,25 %.

(Поправка. ИУС 7-1982).

2.2. Адиабатический калориметр следует изготавливать по технической документации, утвержденной в установленном порядке.

2.3. Адиабатический калориметр через каждые три месяца и после длительной (более года) остановки следует регулировать с целью обеспечения его работы в адиабатическом режиме в соответствии с обязательным приложением 1.

2.4. Поверка приборов измерения температуры производится в соответствии с требованиями стандартов системы обеспечения единства измерений.

- ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

3.1. Приготовленную бетонную смесь укладывают в форму, в центр образца вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры и бетонную смесь вибрируют.

Датчики внутри камеры размещают на уровне центра образца. Форму с бетонной смесью закрывают крышкой, зазор между крышкой и формой уплотняют водонепроницаемой замазкой.

- р и м е ч а н и е . Допускается в центр образца в процессе укладки и уплотнения бетонной смеси помещать медную или латунную трубку с трансформаторным маслом, в которую затем вводят датчики температуры для регистрирующей и регулирующей аппаратуры.

В калориметрах с водной средой крышка должна быть с резиновой прокладкой и прижиматься к форме болтами.

3.2. Температуру в адиабатической камере доводят до температуры испытуемой бетонной смеси.

3.3. Форму с бетонной смесью закрывают кожухом и помещают в адиабатическую камеру, которую затем плотно закрывают.

3.4. Включают автоматическое регулирующее устройство адиабатической камеры, которое обеспечивает поддержание температуры в камере, равной температуре бетона в процессе его твердения.

3.5. Включают регистрирующий прибор, который производит автоматический замер

- запись температуры бетона на ленту самопишущего прибора. Начальная температура бетонной смеси должна быть замерена после ее укладки в форму не позднее 1 ч.

3.6. Замеры следует продолжать до тех пор, пока рост температуры бетона будет превышать 1 С за 5 сут.

Могут быть установлены другие сроки проведения испытания.

- ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Температуру бетона с лент регистрирующих приборов записывают в журнал в соответствии со справочным приложением 2.

Кривую подъема температуры строят в соответствии со справочным приложением 3. 4.2. Удельное тепловыделение цемента в бетоне q, кДж/кг (ккал/кг), за данный

промежуток времени определяют по формуле

-  Cобщ t  t0 , mц

где Собщ = Сб.с + Сф - теплоемкость бетонной смеси и формы, кДж/К (ккал/С); mц - масса цемента, кг;

t0 - начальная температура бетонной смеси, К (С);

- - температура бетона в конце данного промежутка времени, К (С); Сб.с - теплоемкость бетонной смеси, кДж/К (ккал/С); Сф - теплоемкость формы, кДж/К (ккал/С).

(Поправка. ИУС 7-1982).

4.3. Теплоемкость бетонной смеси Сб.с вычисляют по формуле, кДж/К

Cб.с  0,84mц  mп  mщ  3,76mв

или по формуле, ккал/С

Cб.с  0,2mц  mп  mщ  0,9mв

где тп - масса песка, кг;

mщ - масса щебня (гравия), кг;

тв - масса воды, кг.

Приведенная формула расчета теплоемкости может применяться, если удельные теплоемкости составляющих бетонную смесь материалов неизвестны. При наличии этих данных следует применять формулу

Cб.с  Cу.цmц  Cу.пmп  Cу.щmщ  3,76mв

или

Cб.с  Cу.цmц  Cу.пmп  Cу.щmщ  0,9mв

где Су.ц - удельная теплоемкость цемента, кДж (кгК) [ккал/(кгC)]; Су.п - удельная теплоемкость песка, кДж (кгК) [ккал/(кгC)]; Су.щ - удельная теплоемкость щебня, кДж (кгК) [ккал/(кгC)].

(Поправка. ИУС 7-1982).

4.4. Теплоемкость формы Сф, кДж/К (ккал/С), вычисляют по формуле

m

Cф   Ст.ф	2ф ,

где Ст.ф - удельная теплоемкость материала формы, кДж (кгК) [ккал/(кгC)]; mф - масса формы с крышкой, кг.

(Поправка. ИУС 7-1982).

4.5. Повышение температуры бетона с поправкой на теплоемкость формы t вычисляют по формуле

|  |  | C |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| t 1 |  | ф | (t  t0 ). |  |
|  |  | C |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  | б.с  |  |  |

4.6. Расчет удельного тепловыделения цемента в бетоне производят с погрешностью до 0,1 ккал/кг и результаты заносят в журнал (см. приложение 2).

4.7. Удельное тепловыделение цемента в бетоне, твердеющего в адиабатических условиях, определяют как среднее значение результатов испытания не менее трех образцов, изготовленных из бетона одинакового состава и имеющих одинаковую начальную температуру бетонной смеси ( 1 С).

(Поправка. ИУС 7-1982).

4.8. Полученные данные об удельном тепловыделении цемента в бетоне следует применять при разработке мероприятий по снижению температурных напряжений в возводимых массивных сооружениях.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

РЕГУЛИРОВКА АДИАБАТИЧЕСКОГО КАЛОРИМЕТРА

Для регулировки калориметра изготавливают образец из бетона реального состава, в котором цемент заменяют мелкодисперсным инертным материалом, или используют «старый» бетонный образец с законченным экзотермическим процессом.

Затем образец разогревают до температуры 30 - 40 С и продолжают испытания в соответствии с требованиями пп. 3.2 - 3.5 настоящего стандарта.

Адиабатический калориметр следует считать отрегулированным, если отклонение температуры образца от начальной не будет отличаться на 0,5 С в течение 10 сут.

- случае отклонения температуры образца от начальной выше установленного уровня следует провести соответствующее регулирование приборов и испытание калориметра повторить.

(Поправка. ИУС 7-1982).

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ЖУРНАЛ

записи результатов опыта

| Показатель |  | Продолжительность опыта, сутки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | n |  |

|  | Показатель |  | Продолжительность опыта, сутки: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | n |  |
| 1. | Показания термометра, К (С) | t0 | t1 | t2 | t3 | t4 | tn |  |
| 2. | Повышение температуры, К (С) | 0 | t1 - t0 | t2 - t0 | t3 - t0 | t4 - t0 | tn - t0 |  |
| 3. | Повышение температуры с учетом | 0 | t1 | t2 | t3 | t4 | tn |  |
| теплоемкости формы К (С) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Удельное тепловыделение бетона, кДж/кг | 0 | q1 | q2 | q3 | q4 | qn |  |
| (ккал/кг) |  |  |  |  |  |  |  |  |

(Поправка. ИУС 7-1982).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Справочное

КРИВАЯ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ БЕТОНА, ТВЕРДЕЮЩЕГО В АДИАБАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

(Цемент Теплоозерского цементного завода, М400, расход цемента 300 кг на 1 м3 бетона, начальная температура бетонной смеси 286,4 К (13,4 С)

СОДЕРЖАНИЕ

1. Изготовление бетонного образца	2

2. Аппаратура	2

3. Проведение испытания	2

4. Обработка результатов испытания	3

Приложение 1 Регулировка адиабатического калориметра	4

Приложение 2 Журнал записи результатов опыта	4

Приложение	3	Кривая	подъема	температуры	бетона,	твердеющего	в

адиабатических условиях	5