Адреса бетонных заводов:

БЗ «на Шоссе» г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 320б корпус 2. Тел. 271-04-08

БЗ «у Чусовского моста» трасса Пермь-Березники, отворот на д. Бобки. Тел. 203-07-88

БЗ «в Краснокамске» г. Краснокамск, ул. Спортивная 10. Тел. 203-06-88

E-mail: mailto:vegabeton@mail.ru

Сайт: www.vega-beton.ru

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

БЕТОНЫ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 25192-82 СТ СЭВ 6550-88

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР

Москва

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| БЕТОНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Классификация и общие технические | ГОСТ |  |
| требования | 25192-82 |  |
| Concretes. Classification and general | СТ СЭВ 6550-88 |  |
| technical requirements |  |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 4 марта 1982 г. № 43 срок введения установлен

с 01.01.83

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на бетоны, применяемые в промышленном, энергетическом, транспортном, водохозяйственном, жилищно-гражданском, сельскохозяйственном и других видах строительства.

Стандарт устанавливает классификацию бетонов и общие технические требования к ним.

Стандарт не распространяется на бетоны на битумных вяжущих.

Требования настоящего стандарта должны соблюдаться при разработке новых и пересмотре действующих стандартов и другой нормативно-технической, а также проектной и технологической документации по бетонам, бетонным и железобетонным конструкциям и изделиям. Основные термины, применяемые в настоящем стандарте, и их пояснения приведены в обязательном приложении 1.

1. КЛАССИФИКАЦИЯ

1.1. Бетоны классифицируются по следующим признакам: основному назначению; виду вяжущего; виду заполнителей; структуре; условия твердения.

1.2. В зависимости от основного назначения бетоны подразделяются на: конструкционные; специальные (жаростойкие, химические стойкие, декоративные, радиационно-

защитные, теплоизоляционные и др.).

1.3. По виду вяжущего бетоны могут быть на основе:

цементных вяжущих; известковых вяжущих; шлаковых вяжущих; гипсовых вяжущих; специальных вяжущих.

- По виду заполнителей бетоны могут быть на: плотных заполнителях; пористых заполнителях; специальных заполнителях.

- По структуре бетоны могут быть:

плотной структуры; поризованной структуры; ячеистой структуры; крупнозернистой структуры.

1.5а. По условиям твердения бетоны подразделяются на твердевшие:

- естественных условиях;

- условиях тепловлажностной обработки при атмосферном давлении;

- условиях тепловлажностной обработки при давлении выше атмосферного (автоклавного твердения).

1.6. Наименование бетонов

- Наименования бетонов определенных видов должны включать, как правило, все признаки, установленные настоящим стандартом. Признаки, не являющиеся определяющими для бетона данного вида, в его наименование допускается не включать.

В наименованиях специальных видов бетонов указывается их основное назначение, а в наименованиях конструкционных бетонов слово «конструкционный» может быть опущено.

- При необходимости уточнения характеристики бетонов в их наименованиях могут указываться конкретные виды вяжущих, заполнителей или условий твердения.

- Для бетонов, характеризуемых наиболее часто применяемыми сочетаниями признаков, применяют следующие наименования: «бетон тяжелый», «бетон легкий», «бетон ячеистый», «бетон силикатный (плотный и ячеистый)».

- Наименования основных видов бетонов, образованные в соответствии с установленной настоящим стандартов классификацией, приведены в справочном приложении 2.

  - ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- Требования к качеству бетонов должны устанавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта в зависимости от их назначения и условий работы в конструкциях зданий и сооружений:

в стандартах на бетоны определенного вида; в стандартах и технических условиях на сборные бетонные и железобетонные

изделия; в рабочих чертежах монолитных бетонных и железобетонных конструкций.

- Требования должны устанавливаться по показателям, характеризующим прочность, среднюю плотность, стойкость к различным воздействиям, упругопластические, теплофизические, защитные, декоративные и другие свойства бетонов, а также по применению материалов для их приготовления и отдельным технологическим параметрам, обеспечивающим требуемое качество конструкций и изделий. 

Требования к материалам для приготовления бетона (вяжущим, добавкам, заполнителям), его составу и технологическим параметрам должны устанавливаться в нормативно-технической документации на бетон конкретного вида исходя из основных характеристик бетона и условий его твердения, а также

- зависимости от назначения конструкций и условий их работы.

  - По показателям прочности бетона устанавливаются их гарантированные значения - классы в соответствии с СТ СЭВ 1406-78.

Примечание. Для конструкций, запроектированных ранее без учета требований СТ СЭВ 1406-78, показатели прочности бетона характеризуются марками.

- Марка или класс бетона по прочности определяются прочностью базовых образцов бетона в установленном проектном возрасте, определяемой в соответствии с действующими государственными стандартами.

- Марка бетонов по морозостойкости определяется количеством циклов попеременного замораживания и оттаивания в воде, которое выдерживают образцы, изготовленные и испытанные на морозостойкость согласно требованиям действующих государственных стандартов.

- Марка бетонов по водонепроницаемости определяется максимальной величиной давления воды, при котором не наблюдается ее просачивания через образцы, изготовленные и испытанные на водонепроницаемость согласно требованиям действующих государственных стандартов.

- Марка бетона по средней плотности определяется фактическим значением показателя массы в единице объема (в кг/м3) образцов, изготовленных и испытанных согласно требованиям действующих государственных стандартов.

- Ряды унифицированных значений показателей качества бетонов по маркам или классам устанавливаются в стандартах на соответствующие виды бетонов.

- Соответствие бетонов установленным требованиям должно обеспечиваться рациональным выбором материалов, подбором их состава и технологических режимов приготовления, укладки, уплотнения и твердения в соответствии с действующими технологическими правилами или стандартами предприятия.

- Определение значений показателей качества бетонов производится путем испытания бетона в конструкциях или испытаний специально изготовленных контрольных образцов.

Соответствие показателей бетонов заданным требованиям устанавливаются путем оценки результатов испытаний, как правило, с учетом показателей однородности.

- Определение значений показателей качества бетонов может осуществляться несколькими методами испытаний, но при этом должна быть обеспечена сравнимость результатов путем установления переходных коэффициентов или другими способами.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Обязательное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термин	Определение

1. Бетон	Искусственный  камневидный  материал,  представляющий

собой затвердевшую бетонную смесь.

Различают следующие стадии готовности бетона: бетонная

смесь, свежеуложенный бетон и затвердевший бетон

2. Смесь бетонная	Смесь   вяжущих,   заполнителей,   затворителей   и,   при

| необходимости, добавок до ее укладки 3. Смесь сухая бетонная | Бетонная смесь без затворителя |  |
| --- | --- | --- |
| 4. Бетоны конструкционные | Бетоны несущих и ограждающих конструкций зданий и |
|  | сооружений, определяющими требованиями к качеству |
|  | которых являются требования по физико-механическим |
|  | характеристикам |  |  |
| 5. Бетоны специальные | Бетоны, к которым предъявляются специальные требования |
|  | в соответствии с их назначением |  |
| 5.1. Бетоны теплоизоляционные | Специальные бетоны, предназначенные для тепловой |
|  | изоляции конструкций, зданий и сооружений |  |
| 5.2. Бетоны жаростойкие | Специальные бетоны, предназначенные для работы в |
|  | условиях воздействия температур от 200 до 1800 °С |
| 5.3. Бетоны химические стойкие | Специальные бетоны, предназначенные для работы в |
|  | условиях воздействия агрессивных сред |  |
| 5.4. Бетоны напрягающие | Специальные бетоны на основе напрягающего цемента, |
|  | расширяющиеся при твердении и предназначенные для |
|  | создания предварительного напряжения (самонапряжения) и |
|  | конструкции при его твердении |  |
| 5.5. Бетоны декоративные | Специальные бетоны, предназначенные для отделки зданий |
|  | и сооружений |  |  |  |
| 5.6. Бетоны радиационно- | Специальные бетоны, предназначенные для защиты от |
| защитные | воздействия радиационных излучений |  |
| 6. Бетоны на цементных | Бетоны на основе клинкерных цементов |  |
| вяжущих (цементные бетоны) |  |  |  |  |
| 7. Бетоны на известковых | Бетоны на основе извести в сочетании с гидравлическими |
| вяжущих | активными и (или) кремнеземистыми компонентами (цемент, |
|  | шлаки, золы, кварцевый песок и активные минеральные |
|  | добавки) |  |  |  |
| 8. Бетоны на гипсовых вяжущих | Бетоны на | основе | полуводного гипса | или ангидрита |
|  | (включая гипсоцементно-пуццолановые и т.п. вяжущие) |
| 9. Бетоны на шлаковых вяжущих | Бетоны на основе молотых шлаков и зол с активизаторами |
|  | твердения (щелочными растворами, известью, цементом или |
|  | гипсом) |  |  |  |
| 10. Бетонополимеры | Специальные бетоны на минеральном вяжущем, |
|  | пропитанные монополимерами с их последующим |
|  | отверждением |  |  |
| 11. Полимербетоны | Специальные бетоны на основе полимерного вяжущего, |
|  | химически | стойких | минеральных | заполнителей, |
|  | наполнителей и добавок |  |
| 11а. Бетоны цементно- | Специальные бетоны на цементном вяжущем, заполнители |
| полимерные | которого перед изготовлением бетонной смеси обработаны |
|  | полимерным составом |  |  |
| 12. Бетоны на плотных | Бетоны на заполнителях из плотных горных пород или |
| заполнителях | шлаков |  |  |  |
| 13. Бетоны на пористых | Бетоны на искусственных и естественных минеральных |
| заполнителях | пористых заполнителях, а также на пористых крупных и |
|  | плотных мелких заполнителях |  |
| 14. Бетоны на органических | Бетоны на цементном вяжущем и растительного |
| заполнителях (арболит) | происхождения органических заполнителей (измельченные |
|  | древесина из отходов производства, стебли хлопчатника или |
|  | рисовой соломы, костра конопли и льна) |  |
| 15. Бетоны мелкозернистые | Бетоны плотной структуры на цементном вяжущем и |
| (пескобетон) | плотных мелких заполнителях |  |
| 16. Бетоны плотные | Бетоны, у которых пространство между зернами крупного и |
|  | мелкого или только мелкого заполнителя заполнено |
|  | затвердевшим вяжущим и порами вовлеченного газа или |
|  | воздуха, в том числе образующихся за счет применения |
|  | добавок, регулирующих пористость в объеме не более 7 % |
| 18. Бетоны крупнопористые | Бетоны, у которых пространство между зернами крупного и |
|  | мелкого заполнителя неполностью заполнено или совсем не |
|  | заполнено мелкими заполнителями и затвердевшими |
|  | вяжущими, | поризованными добавками, | регулирующих |
|  |  | пористость в объеме не более 7 % |
| 19. | Бетоны ячеистые | Бетоны, у которых основную часть объема составляют |
|  |  | равномерно распределенные поры в виде ячеек, полученных |
|  |  | с помощью газо- или пенообразователей |
| 20. | Бетоны тяжелые | Бетоны плотные на цементном вяжущем и плотных |
|  |  | крупных и мелких заполнителях |
| 21. | Бетоны легкие | Бетоны на цементном вяжущем, пористом крупном и |
|  |  | пористом или плотном мелком заполнителе |
| 22. | Бетоны силикатные | Бетоны на известковых вяжущих автоклавного и |
|  |  | неавтоклавного твердения |
| 23. | Марка бетона | Одно из нормируемых значений унифицированного ряда |
|  |  | данного показателя качества бетона, принимаемого по его |
|  |  | среднему значению |
| 24. | Класс бетона | Одно из нормируемых значений унифицированного ряда |
|  |  | данного показателя качества бетона, принимаемого с |
|  |  | гарантированной обеспеченностью |
| 25. | Проектный возраст бетона | Время, в течение которого должно быть обеспечено |
|  |  | достижение бетоном заданных требований по маркам, |
|  |  | классам или по другим показателям, которое устанавливается |
|  |  | в нормативно-технической документации на бетонные или |
|  |  | железобетонные изделия или в рабочих чертежах бетонных и |
|  |  | железобетонных монолитных сооружений |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

НАИМЕНОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ВИДОВ БЕТОНОВ

  - Конструкционные бетоны

- Бетоны конструкционные на цементных вяжущих и плотных заполнителях, плотной структуры.

Сокращенное наименование: бетоны конструкционные тяжелые.

Примеры уточненных наименований: бетон тяжелый на щебне из доменного шлака.

- Бетоны конструкционные на цементном вяжущем и плотных заполнителях, крупнопористой структуры.

- Бетоны конструкционные на цементных вяжущих и пористых заполнителях.

Сокращенное наименование: бетоны конструкционные легкие. Примеры уточненных наименований.

бетон легкий плотной структуры; бетон легкий поризованной структуры,

бетон легкий крупнопористой структуры; бетон легкий на керамзитовом гравии (керамзитобетон).

- Бетоны конструкционные на известковом вяжущем плотной структуры. Сокращенное наименование: бетон силикатный.

Пример уточненного наименования, бетон конструкционный силикатный на

известковом вяжущем.

1.5. Бетоны конструкционные на цементном, шлаковом или известковом вяжущем, ячеистой структуры.

Сокращенное наименование: бетон конструкционный ячеистый.

Пример уточненного наименования: бетон конструкционный ячеистый силикатный.

1.6 Бетоны конструкционные на шлаковом вяжущем.