Адреса бетонных заводов:

БЗ «на Шоссе» г. Пермь, ул. Шоссе Космонавтов 320б корпус 2. Тел. 271-04-08

БЗ «у Чусовского моста» трасса Пермь-Березники, отворот на д. Бобки. Тел. 203-07-88

БЗ «в Краснокамске» г. Краснокамск, ул. Спортивная 10. Тел. 203-06-88

E-mail: mailto:vegabeton@mail.ru

Сайт: www.vega-beton.ru

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

БЕТОНЫ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 25881-83

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

МОСКВА

РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Министерством цветной металлургии СССР

Министерством высшего и среднего образования РСФСР ИСПОЛНИТЕЛИ

В. В. Патуроев, д-р техн. наук, проф. (руководитель темы); А. Н. Волгушев, канд. техн. наук; Г. К. Соловьев, канд. техн. наук; Н. Ф. Шестеркина, канд. техн. наук;

А. М. Фанталов; И. И. Иванова; В. Н. Кулезнев, д.-р. хим. наук; С. М. Гринберг,

канд. техн. наук; И. И. Костин

ВНЕСЕН Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Зам. директора Б. А. Крылов

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 7 июля 1983 г. № 173

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

| БЕТОНЫ ХИМИЧЕСКИ СТОЙКИЕ |  | ГОСТ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 25881-83 |  |  |
| Методы испытаний |  |  |  |
|  | Взамен ГОСТ 25246-82 |  |  |
| Chemically resistant concretes. Methods of test |  |  |  |
|  | в части приложения 5 |  |  |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 7 июля 1983 г. № 175 срок введения установлен

с 01.07.84

Настоящий стандарт распространяется на все виды полимербетонов и полимерсиликатных бетонов по ГОСТ 25246-82 и устанавливает метод определения их химической стойкости в ненапряженном состоянии при воздействии на них жидких агрессивных сред (далее - сред) путем испытания контрольных образцов.

Настоящий стандарт следует применять при определении химической стойкости полимербетонов и полимерсиликатных бетонов, устанавливаемой в стандартах, технических условиях и рабочих чертежах на конструкции из полимербетонов или полимерсиликатных бетонов, а также при изучении химической стойкости новых составов и видов указанных бетонов.

Методика прогнозирования долговечности химически стойких бетонов по результатам испытаний образцов, проведенных в течение года, приведена в справочном приложении.

Методика предназначена для обоснования выбора химически стойкого бетона. Стандарт соответствует стандарту ИСО 1920-76 в части требований к образцам.

    - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Метод испытаний основан на определении химической стойкости полимербетонов и полимерсиликатных бетонов по изменению массы и прочности образцов после выдержки в среде в течение контрольного периода времени.

- Лица, допущенные к проведению испытаний, должны пройти курс обучения и инструктаж по безопасности труда и правилам эксплуатации испытательных машин, приборов и оборудования в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-79.

  - ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОБРАЗЦОВ

- Образцы для испытания изготовляют размерами 40  40  160 мм. Допускается при экспертной оценке химической стойкости эксплуатируемых изделий использовать образцы тех же размеров, выпиленные или выбуренные из конструкции.

- Для испытания изготовляют семь серий образцов из одной пробы бетона (одну серию для каждого срока испытания). Число образцов в серии должно быть не менее 3.

- Перед формованием образцов внутренняя поверхность форм должна быть покрыта разделительным слоем из парафина, масла или другого материала по ГОСТ

25246-82.

- Образцы необходимо формовать не позднее чем через 20 мин после приготовления смеси. Общее время формования должно составлять 10 - 15 мин и заканчиваться до начала схватывания.

- Образцы уплотняют на виброплощадках с частотой (2900 ± 100) колебаний в минуту и амплитудой (0,5 ± 0,05) мм в течение 1 - 2 мин.

- Образцы должны распалубливаться через 24 ч отверждения при температуре не ниже 18 °С. Последующие условия твердения образцов до погружения в среду должны быть аналогичны твердению изделий из этого бетона с учетом требований ГОСТ

25246-82.

  - АППАРАТЫ, МАТЕРИАЛЫ И РЕАКТИВЫ

- При проведении испытаний применяют следующее оборудование и приборы: испытательная машина или пресс по ГОСТ 8905-82; весы технические по ГОСТ 24104-80; штангенциркуль по ГОСТ 166-80; металлические линейки по ГОСТ 427-75;

формы для изготовления контрольных образцов по ГОСТ 310.4-81; лабораторная виброплощадка типа 435А; противни (эмалированные); щипцы;

емкости для погружения образцов в среду; реактивы по ГОСТ 25246-82;

терморегулирующее устройство (термометры электроконтактные по ГОСТ 9871-75).

- Материал форм должен быть инертным к составляющим смесей полимербетонов и полимерсиликатных бетонов.

- Емкости должны быть из материала стойкого к воздействию применяемых сред, плотно закрываться крышками и иметь размеры, позволяющие разместить необходимое количество испытываемых образцов.

- Реактивы для получения химически агрессивных сред и их концентрацию выбирают в соответствии с условиями эксплуатации конструкции. Перечень наиболее распространенных химически агрессивных сред приведен в ГОСТ 25246-82.

    - ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

  - Образцы должны иметь маркировку, в которой указывают номер серии и порядковый номер образца в серии. Маркировка должна сохраняться в течение всего процесса испытаний.

  - На поверхности образцов не должно быть загрязнений, следов смазки и других веществ. Загрязнения должны удаляться с помощью наждачной бумаги или растворителями, не оказывающими отрицательного влияния на поверхность образцов. Образцы не должны иметь внешних дефектов в виде трещин, вздутий и раковин диаметром и глубиной более 4 мм.

  - Плотность отдельных образцов одной серии не должна различаться более чем ±1

- При отклонении в больших пределах образцы отбраковывают.

  - Плотность образцов должна определяться в соответствии с требованиями ГОСТ

12730.1-78.

  - ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

- Перед погружением в среду замеряют размеры образцов всех серий металлической линейкой или штангенциркулем с погрешностью до 1 мм.

- Определяют массу образцов взвешиванием с погрешностью до 0,01 г.

- Образцы испытывают сериями: одну до погружения в среду, затем по одной серии после каждого срока, предусмотренного п. 5.5.

- Образцы испытывают на растяжение при изгибе в соответствии с требованиями ГОСТ 310.4-81.

- Продолжительность выдерживания образцов в среде принимают равной 360 сут при промежуточных сроках 30, 60, 90, 180, 270 сут.

- Образцы для испытания помещают в емкость так, чтобы они не соприкасались друг с другом и со стенками емкости, заливают их заранее приготовленным раствором среды необходимой концентрации и температуры до полного погружения. Слой раствора над образцами должен быть не менее 2 - 3 см.

- Регулярно через 30 сут необходимо проверять концентрацию среды. В случае снижения концентрации более чем на 10 % от установленной, среду полностью заменяют.

- При истечении установленного срока нахождения в условиях воздействия среды образцы с помощью щипцов извлекают из емкости, устанавливают на противень, ополаскивают водопроводной водой, промокают фильтровальной бумагой или протирают тканью, затем измеряют, взвешивают и определяют прочность на растяжение при изгибе.

- Температура среды должна быть в пределах (20 ± 2) С. Испытания при повышенных температурах назначают в зависимости от условий эксплуатации конструкции, выбирая одну из величин следующего ряда температур: 40, 60, 80, 100 °C.

- Емкости для проведения испытаний при повышенных температурах должны быть снабжены теплоизоляцией, теплоносителем и терморегулирующими устройствами, обеспечивающими поддержание заданного температурного режима в среде с погрешностью ±2 °С.

5.11. Не допускается погружение в одну емкость образцов, изготовленных из химически стойких бетонов различных составов.

  - ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

- По результатам испытаний в пределах каждой серии находят среднеарифметическое значение показателей прочности образцов на растяжение при изгибе и их массы. Отбраковка анормальных результатов испытаний по прочности должна производиться по ГОСТ 10180-78.

- Химическую стойкость полимербетона и полимерсиликатного бетона оценивают путем сравнения фактического коэффициента химической стойкости Кх.с, определяемого на серии образцов, выдержанных в среде в течение 360 сут, с требованиями ГОСТ 25246-82.

- Коэффициент химической стойкости Кх.с определяют по изменению прочности образцов на растяжение при изгибе после каждого срока испытаний по формуле

|  | R |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| К х.с  |  |  |  |
|  | Ro , |  |  |
|  |  | (1) |  |

где Ro - предел прочности серии образцов на растяжение при изгибе, не погружавшихся в среду;

R - предел прочности серии образцов на растяжение при изгибе после выдержки в среде в течение времени , сут.

6.4. Изменение массы образцов m после каждого срока испытания m в процентах вычисляют по формуле

| m  | m1  m | 100 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m |  |  |  |
|  |  | , | (2) |  |

где m - масса серии образцов до погружения в среду, г; m1 - масса серии образцов после выдержки в среде, г.

  - Уменьшение массы образцов после выдержки в среде не должно превышать 1 %. При уменьшении массы образцов более чем на 1 % состав бетона относят к нестойким

- данной среде независимо от результатов механических испытаний.

  - Результаты полных и промежуточных испытаний заносят в журнал, который должен содержать:

наименование испытываемого химически стойкого бетона, его состав, способ и режим изготовления образцов;

наименование и температуру среды, срок выдерживания образцов в среде; массу образцов до и после выдерживания в среде и изменение массы в процентах;

изменения поверхности образцов и внешнего вида в результате воздействия химической среды (наличие трещин, вздутий, раковин);

прочность при изгибе до и после выдержки образцов в среде и их изменения (коэффициент химической стойкости);

дату проведения испытаний (определение прочности на растяжение при изгибе и массы).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВЕЛИЧИНЫ КОЭФФИЦИЕНТА ХИМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

1. Исходя из конкретных условий эксплуатации конструкций рассчитывают экономически целесообразный срок их службы. Принимают, что под действием

агрессивной среды в течение этого срока допустимое снижение химической стойкости бетона в конструкции должно соответствовать величине С.

2. Для принятого периода эксплуатации химическая стойкость конструкции обеспечивается при условии

| Кх.с  1 - С, | (1) |
| --- | --- |

где Кх.с - коэффициент химической стойкости, вычисленный путем потенциирования величины, полученной по формуле (2).

3. Для прогнозирования величины коэффициента химической стойкости Кх.с в течение принятого срока эксплуатации используют зависимость (при   30 сут)

| lg Кх.с = а + b lg , | (2) |
| --- | --- |

где lg Кх.с и lg - логарифмы коэффициента химической стойкости и принятого срока эксплуатации;

а и b - постоянные для данного вида полимербетона и данной среды коэффициенты. 4. Коэффициенты а и b уравнения (2) рассчитывают по результатам испытаний по

следующим формулам:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | a  lg Kx.c  b lg |  |  |  |  | (3) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (lg K x.c  lg K x.c |  |  |  lgi ) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | )(lg |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | b  | i 1 | i |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  lgi )2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (lg |  | (3) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | i 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | lg K x.c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | i 1 | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lg K x.c  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | n | - средние значения | логарифма коэффициента | химической |  |
| где |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| стойкости; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | lg | i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | i 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lg  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n |  |  |  | - средние значения логарифма времени испытаний; |  |  |

lgKх.ci и lgi - соответственно логарифмы коэффициентов химической стойкости и времени испытаний в 1-й серии образцов (промежуточных сроков, предусмотренных п. 5.5 настоящего стандарта);

n - число серий образцов, испытанных в промежуточные сроки.

Пример прогнозирования величины коэффициента химической стойкости по результатам годовых испытаний

При испытаниях аглопоритополимербетона ФАМ в 10 %-ной серной кислоте были получены следующие средние величины коэффициентов химической стойкости в принятые сроки испытаний, указанные в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

| Срок испытания i, сут | 30 | 60 | 90 | 180 | 270 | 360 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент химической стойкости | 0,85 | 0,8 | 0,78 | 0,72 | 0,69 | 0,68 |
| Kх.с |  |  |  |  |  |  |

Коэффициенты а и b уравнения (2) рассчитывают, подставляя данные в табл. 2 в формулы (3) и (4). Все промежуточные значения величин для подсчета коэффициентов приведены в табл. 2.

Искомая зависимость описывается уравнением.